Table 3 – Semiquantitative XRFhandheld chemical composition of investigated fulgurites and in field close related red sand dune.

| Chemical compounds or elements | Fulgurites |  |  |  | Dune red sand |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inner zone |  | Outer zone |  | 1 | 2 |
| SiO2 | 14,1 | 12,9 | 45,7 | 43,3 | 52,2 | 69,4 |
| Al2O3 | 17.9 | 14,5 | 19,9 | 5,3 | 18.2 | 22,9 |
| Fe2O3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| MgO | 9,1 | 6,4 | 2,0 | - | 2,2 | - |
| CaO | 47,3 | 41,7 | 5,9 | 7,0 | 0,13 | 0,28 |
| K2O | - | - | 0,24 | 0,01 | 0,43 | 0,48 |
| TiO2 | 0,24 | 0,024 | 0,23 | - | 0,33 | 0,32 |
| P2O5 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - |
| MnO | - | - | 0,02 | - | - | - |
| Cl | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Sr | - | 0,06 | 0,01 | 0,03 | - | - |
| Zr | - | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |