| Composition (%) | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Other | LOI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauxite Residue | 30.15 | 27.27 | 24.22 | 3.93 | 1.29 | 13.14 | 100 |